ГОСТ 19804.6-83

Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАИ ПОЛЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СОСТАВНЫЕ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ

АРМАТУРОЙ

Конструкция и размеры

Reinforced-concrete round hole built-up

piles and tubular piles

Structure and dimensions

ОКП 58 1721

Дата введения 1984-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 февраля 1983 г. № 21

ПЕРЕИЗДАНИЕ июнь 1992 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные составные полые сваи круглого сечения (в дальнейшем - сваи) диаметром от 400 до 800 мм, сваи-оболочки диаметром от 1000 до 1600 мм с ненапрягаемой продольной арматурой, с болтовыми и сварными стыками и устанавливает конструкцию свай, свай-оболочек и их секций, а также конструкцию арматурных и закладных изделий к ним.

Сваи и сваи-оболочки и их секции должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 19804-91 и требованиям изложенным, в соответствующих разделах настоящего стандарта.

Условия расчета и применения свай и свай-оболочек даны в справочном приложении.

Марки свай и их секций имеют в обозначении буквы СК, марки свай-оболочек и их секций - СО или СОУ (усиленные). Марки свай и свай-оболочек и их секций с болтовыми стыками имеют в конце цифрового обозначения букву "б", со сварными стыками - буквы "св", например: СК6-40б, СО6-100св. Марки свай и их секций с наконечником имеют в конце цифрового обозначения букву "н", например, СК10-80свн.

2. Конструкция и размеры секций свай и свай-оболочек

2.1. Секции свай изготовляют с закрытым нижним концом (с наконечником) или с открытым нижним концом. Секции свай-оболочек изготовляют с открытым нижним концом.

Концы секций, образующих стык в свае или свае-оболочке, изготовляют с элементами, предназначенными для выполнения болтового или сварного стыка.

2.2. Форма, марки, номинальные размеры секций и их технические показатели (марка бетона по прочности на сжатие и расход материалов), а также места строповки должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1.

Секции свай без наконечника или сваи-оболочки

1 - место строповки при выемке из опалубки и транспортировании  (одинарная полоса);

2 - место строповки при подъеме  на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка.

Черт. 1

Секции свай с наконечником

1 - место строповки при выемке из опалубки и транспортировании (одинарная полоса);

2 - место строповки при подъеме на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка

Черт. 2

Таблица 1

Номенклатура секций свай и свай-оболочек

| Марка секции | Номинальные размеры, мм |  |  |  |  |  |  | Проектная марка |  | Объем бетона, | Масса сек- | Расход стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сваи и сваи- оболочки | L |  |  | D | d |  |  |  | бетона по прочности на сжатие |  | ции, т | на секцию, кг |
| СК6-40б | 6000 | - | - |  |  |  | - |  |  | 0,47 | 1,18 | 71,2 |
| СК8-40б СК8-40бн | 8000 | 1650 | 2400 |  |  |  | - 400 |  |  | 0,63 0,66 | 1,58 1,65 | 80,0 63,7 |
| СК10-40б СК10-40бн | 10000 | 2100 | 2900 |  |  |  | - 400 |  |  | 0,80 0,82 | 2,00 2,05 | 90,5 73,3 |
| СК12-40б СК12-40бн | 12000 | 2500 | 3500 | 400 | 240 |  | - 400 |  |  | 0,96 0,98 | 2,40 2,45 | 100,1 82,9 |
| СК14-40б СК14-40бн | 14000 | 2900 | 4100 |  |  |  | - 400 |  |  | 1,12 1,14 | 2,80 2,85 | 151,5 134,7 |
| СК16-40б СК16-40бн | 16000 | 3300 | 4700 |  |  |  | - 400 |  |  | 1,28 1,30 | 3,20 3,25 | 167,3 150,4 |
| СК18-40б СК18-40бн | 18000 | 3700 | 5300 |  |  | 80 | - 400 |  |  | 1,44 1,46 | 3,60 3,65 | 183,0 166,0 |
| СК6-50б | 6000 | - | - |  |  |  | - |  |  | 0,62 | 1,55 | 85,2 |
| СК8-50б СК8-50бн | 8000 | 1650 | 2400 |  |  |  | - 500 |  |  | 0,83 0,87 | 2,08 2,18 | 95,7 74,1 |
| СК10-50б СК10-50бн | 10000 | 2100 | 2900 |  |  |  | - 500 |  |  | 1,04 1,08 | 2,60 2,70 | 106,4 84,6 |
| СК12-50б СК12-50бн | 12000 | 2500 | 3500 | 500 | 340 |  | - 500 |  | М300 | 1,26 1,29 | 3,15 3,23 | 117,0 95,2 |
| СК14-50б СК14-50бн | 14000 | 2900 | 4100 |  |  |  | - 500 |  |  | 1,47 1,50 | 3,67 3,75 | 169,4 148,0 |
| СК16-50б СК16-50бн | 16000 | 3300 | 4700 |  |  |  | - 500 |  |  | 1,68 1,72 | 4,20 4,30 | 186,1 164,6 |
| СК18-50б СК18-50бн | 18000 | 3700 | 5300 |  |  |  | - 500 |  |  | 1,89 1,93 | 4,72 4,83 | 202,7 181,2 |
| СК6-60б | 6000 | - | - |  |  |  | - |  |  | 0,93 | 2,32 | 107,1 |
| СК8-60б СК8-60бн | 8000 | 1650 | 2400 |  |  |  | - 600 |  |  | 1,24 1,30 | 3,10 3,25 | 120,0 91,8 |
| СК10-60б СК10-60бн | 10000 | 2100 | 2900 |  |  |  | - 600 |  |  | 1,55 1,62 | 3,88 4,05 | 133,0 104,7 |
| СК12-60б СК12-60бн | 12000 | 2500 | 3500 | 600 | 400 |  | - 600 |  |  | 1,87 1,93 | 4,68 4,83 | 145,9 117,7 |
| СК14-60б СК14-60бн | 14000 | 2900 | 4100 |  |  |  | - 600 |  |  | 2,18 2,25 | 5,45 5,63 | 203,0 175,0 |
| СК16-60б СК16-60бн | 16000 | 3300 | 4700 |  |  | 100 | - 600 |  |  | 2,50 2,56 | 6,25 6,40 | 222,3 194,5 |
| СК18-60б СК18-60бн | 18000 | 3700 | 5300 |  |  |  | - 600 |  |  | 2,81 2,87 | 7,03 7,18 | 241,6 213,8 |
| СК6-80б | 6000 |  |  |  |  |  | - |  |  | 1,30 | 3,25 | 189,2 |
| СК8-80б СК8-80бн | 8000 |  |  |  |  |  | - 800 |  |  | 1,74 1,88 | 4,35 4,70 | 218,4 175,8 |
| СК10-80б СК10-80бн | 10000 |  |  | 800 | 600 |  | - 800 |  |  | 2,18 2,32 | 5,45 5,80 | 247,6 205,0 |
| СК12-80б СК12-80бн | 12000 |  |  |  |  |  | - 800 |  |  | 2,62 2,76 | 6,55 6,90 | 276,9 234,4 |
| СО6-100б | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,96 | 4,90 | 305,1 |
| СО8-100б | 8000 |  |  | 1000 | 760 |  | - |  |  | 2,62 | 6,55 | 361,7 |
| СО10-100б | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 | 8,20 | 418,4 |
| СО12-100б | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | М400 | 3,95 | 9,88 | 475,0 |
| СО6-120б | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,40 | 6,00 | 340,4 |
| СО8-120б | 8000 | - | - | 1200 | 960 | 120 | - |  |  | 3,22 | 8,05 | 398,9 |
| СО10-120б | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 | 10,08 | 457,5 |
| СО12-120б | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 | 12,10 | 516,0 |
| СО6-160б | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 8,23 | 417,2 |
| СО8-160б | 8000 |  |  | 1600 | 1360 |  | - |  |  | 4,41 | 11,03 | 481,4 |
| СО10-160б | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,52 | 13,80 | 545,6 |
| СО12-160б | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,64 | 16,60 | 609,8 |
| СК6-40св | 6000 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,48 | 1,20 | 82,7 |
| СК8-40cв СК8-40свн | 8000 |  |  |  |  |  | - 400 |  |  | 0,64 0,66 | 1,60 1,65 | 100,3 89,3 |
| СК10-40св СК10-40свн | 10000 |  |  |  |  |  | - 400 |  |  | 0,80 0,82 | 2,00 2,05 | 118,0 107,0 |
| СК12-40св СК12-40свн | 12000 |  |  | 400 | 240 |  | - 400 |  |  | 0,96 0,98 | 2,40 2,45 | 135,6 124,6 |
| СК14-40св СК14-40свн | 14000 | 2900 | 4100 |  |  |  | - 400 |  |  | 1,12 1,14 | 2,80 2,85 | 153,2 142,2 |
| СК16-40св СК16-40свн | 16000 | 3300 | 4700 |  |  |  | - 400 |  |  | 1,28 1,30 | 3,20 3,25 | 170,7 159,8 |
| СК18-40св СК18-40свн | 18000 | 3700 | 5300 |  |  | 80 | - 400 |  |  | 1,45 1,46 | 3,60 3,65 | 188,3 177,4 |
| СК6-50св | 6000 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,63 | 1,58 | 44,3 |
| СК8-50св СК8-50свн | 8000 |  |  |  |  |  | - 500 |  | М300 | 0,84 0,88 | 2,10 2,20 | 112,8 98,6 |
| СК10-50св СК10-50свн | 10000 | - | - |  |  |  | - 500 |  |  | 1,05 1,09 | 2,63 2,73 | 131,5 117,2 |
| СК12-50св СК12-50свн | 12000 |  |  | 500 | 340 |  | - 500 |  |  | 1,26 1,30 | 3,15 3,25 | 150,0 135,7 |
| СК14-50св СК14-50свн | 14000 | 2900 | 4100 |  |  |  | - 500 |  |  | 1,47 1,51 | 3,68 3,78 | 168,6 154,3 |
| СК16-50св СК16-50свн | 16000 | 3300 | 4700 |  |  |  | - 500 |  |  | 1,69 1,72 | 4,23 4,30 | 187,1 172,9 |
| СК18-50св СК18-50свн | 18000 | 3700 | 5300 |  |  |  | - 500 |  |  | 1,90 1,93 | 4,75 4,83 | 205,7 191,4 |
| СК6-60св | 6000 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,94 | 2,35 | 112,1 |
| СК8-60св СК8-60свн | 8000 |  |  |  |  |  | - 600 |  |  | 1,25 1,31 | 3,13 3,28 | 135,0 119,4 |
| СК10-60св СК10-60свн | 10000 |  |  |  |  |  | - 600 |  |  | 1,57 1,62 | 3,93 4,05 | 157,8 142,2 |
| СК12-60св СК12-60свн | 12000 |  |  | 600 | 400 |  | - 600 |  |  | 1,88 1,94 | 4,70 4,85 | 180,8 165,1 |
| СК14-60св СК14-60свн | 14000 | 2900 | 4100 |  |  |  | - 600 |  |  | 2,19 2,25 | 5,48 5,63 | 203,7 187,9 |
| СК16-60св СК16-60свн | 16000 | 3300 | 4700 |  |  | 100 | - 600 |  |  | 2,51 2,57 | 6,28 6,43 | 226,5 210,4 |
| СК18-60св СК18-60свн | 18000 | 3700 | 5300 |  |  |  | - 600 |  |  | 2,82 2,88 | 7,05 7,20 | 244,4 233,8 |
| СК6-80св | 6000 |  |  |  |  |  | - |  |  | 1,31 | 3,28 | 151,5 |
| СК8-80св СК8-80свн | 8000 |  |  |  |  |  | - 800 |  |  | 1,75 1,89 | 4,38 4,73 | 179,9 155,1 |
| СК10-80св СК10-80свн | 10000 |  |  | 800 | 600 |  | - 800 |  |  | 2,19 2,33 | 5,48 5,83 | 208,2 183,5 |
| СК12-80св СК12-80свн | 12000 |  |  |  |  |  | - 800 |  |  | 2,63 2,77 | 6,58 6,93 | 236,5 211,9 |
| СО6-100св | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 | 4,95 | 262,5 |
| СО8-100св | 8000 |  |  | 1000 | 760 |  |  |  |  | 2,64 | 6,60 | 319,5 |
| СО10-100св | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | М400 | 3,31 | 8,28 | 376,6 |
| СО12-100св | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 | 9,93 | 438,7 |
| СО6-120св СОУ6-120св | 6000 | - | - |  |  |  |  |  |  | 2,43 2,43 | 6,08 6,08 | 295,1 419,4 |
| СО8-120св СОУ8-120свн | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,24 3,24 | 8,10 8,10 | 359,0 518,4 |
| СО10-120св СОУ10-120св | 10000 |  |  | 12000 | 960 | 120 | - |  |  | 4,06 4,06 | 10,15 10,15 | 418,0 617,5 |
| СО12-120св СОУ12-120св | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,87 4,87 | 12,18 12,18 | 477,0 716,4 |
| СО6-160св СОУ6-160св | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 3,33 | 8,33 8,33 | 376,6 669,9 |
| СО8-160св СОУ8-160св | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 4,44 | 11,10 11,10 | 440,8 832,5 |
| СО10-160св СОУ10-160св | 10000 |  |  | 16000 | 1360 | 120 |  |  |  | 5,56 5,56 | 13,90 13,90 | 505,5 995,2 |
| СО12-160св СОУ12-160св | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,67 6,67 | 16,68 16,68 | 569,3 1157,7 |

2.3. В качестве крупного и мелкого заполнителей для бетона секций следует применять фракционированный щебень из естественного камня с размерами фракций 10 - 20 мм и природный обогащенный песок, отвечающие требованиям ГОСТ 26633-91. Применение гравия в качестве крупного заполнителя не допускается.

2.4. Секции следует армировать пространственными каркасами из стали следующих видов и классов:

продольная арматура - горячекатаная арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82 или класса Ат-III по ГОСТ 10884-81 (только для стержней диаметром 10 мм и более);

поперечная арматура (спираль) - арматурная проволока класса Вр-I или В-I по ГОСТ 6727-80, арматура наконечника - горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82.

Для изготовления наконечника и стыковых элементов секций следует применять листовую сталь толщиной 1 мм по ГОСТ 19903-74.

2.5. Арматурные каркасы следует изготовлять на навивочно-сварочных станках. Спираль следует приваривать к продольным стержням в каждом третьем пересечении или в каждом пересечении через два витка на третий.

На расстоянии 0,5 м от концов каркаса спираль должна быть приварена в каждом пересечении к продольным стержням.

Допускается изготовлять арматурные каркасы на специализированных стендах с обязательной контактной точечной сваркой пересечений продольной и поперечной арматуры.

2.6. Армирование секций с элементами болтовых стыков должно соответствовать указанному на черт. 3 и 4.

Спецификация арматурных изделий и элементов болтовых стыков на одну секцию приведена в табл. 2, выборка стали - в табл. 3.

2.7. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами болтовых стыков должны соответствовать указанным на черт. 5 и 6.

Ведомость стержней на один каркас приведена в табл. 4, выборка стали в табл. 5.

2.8. Армирование  секций  с  элементами  сварных   стыков   должно  соответствовать указанному на черт. 7 и 8.

Спецификация арматурных изделий и элементов сварных стыков на одну секцию приведена в табл. 6, выборка стали - в табл. 7.

2.9. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами сварных стыков должны соответствовать указанным на черт. 9 - 12.

Ведомость стержней на один каркас приведена в табл. 8, выборка стали - в табл. 9.

2.10. Форма, марки, номинальные размеры наконечников и их арматурных каркасов, а также технические показатели наконечников (марка бетона по прочности на сжатие и расход материалов) должны соответствовать указанным на черт. 13, 14 и в табл. 10.

Ведомость стержней и закладных изделий на один каркас наконечника приведена в табл. 11, выборка стали на один каркас наконечника - в табл. 12.

Арматурные выпуски наконечника следует соединить с продольной арматурой каркаса секции точечной сваркой по ГОСТ 14098-68 или вязальной проволокой до установки в опалубку. Наконечник следует устанавливать по шаблону.

2.11. Концы секций с элементами сварных стыков должны быть усилены спиралями из проволоки класса Вр-I или В-I по ГОСТ 6727-80.

Ведомость стержней и выборка стали на одну спираль головы приведены в таб. 13.

Армирование секций свай и свай-оболочек

с элементами болтовых стыков

Черт. 3

Армирование секций свай с элементами болтовых стыков

и с наконечником

Черт. 4

Арматурный каркас К6-40б ¸ К12-160б

Черт. 5

Арматурный каркас К8-40бн ¸ К12-80бн

Черт. 6

Спецификация арматурных изделий на секцию сваи

и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков

| Марки секции сваи и сваи-оболочки | Арматурный каркас (1 шт.) | Элемент стыка |  | Каркас наконечника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Количество | (1 шт.) |
| СК6-40б СК8-40б СК8-40бн СК10-40б СК10-40бн СК12-40б СК12-40бн СК14-40б СК14-40бн СК16-40б СК16-40бн СК18-40б СК18-40бн | К6-40б К8-40б К8-40бн К10-40б К10-40бн К12-40б К12-40бн К14-40б К14-40бн К16-40б К16-40бн К18-40б К18-40бн | Фб40 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | - - КН40 - КН40 - КН40 - КН40 - КН40 - КН40 |
| СК6-50б СК8-50б СК8-50бн СК10-50б СК10-50бн СК12-50б СК12-50бн СК14-50б СК14-50бн СК16-50б СК16-50бн СК18-50б СК18-50бн | К6-50б К8-50б К8-50бн К10-50б К10-50бн К12-50б К12-50бн К14-50б К14-50бн К16-50б К16-50бн К18-50б К18-50бн | Фб50 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | - - КН50 - КН50 - КН50 - КН50 - КН50 - КН50 |
| СК6-60б СК8-60б СК8-60бн СК10-60б СК10-60бн СК12-60б СК12-60бн СК14-60б СК14-60бн СК16-60б СК16-60бн СК18-60б СК18-60бн | К6-60б К8-60б К8-60бн К10-60б К10-60бн К12-60б К12-60бн К14-60б К14-60бн К16-60б К16-60бн К18-60б К18-60бн | Фб60 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | - - КН60 - КН60 - КН60 - КН60 - КН60 - КН60 |
| СК6-80б СК8-80б СК8-80бн СК10-80б СК10-80бн СК12-80б СК12-80бн | К6-80б К8-80б К8-80бн К10-80б К10-80бн К12-80б К12-80бн | Фб80 | 2 2 1 2 1 2 1 | - - КН80 - КН80 - КН80 |
| СО6-100б СО8-100б СО10-100б СО12-100б | К6-100б К8-100б К10-100б К12-100б | Фб100 | 2 | - |
| СО6-120б СО8-120б СО10-120б СО12-120б | К6-120б К8-120б К10-120б К12-120б | Фб120 | 2 | - |
| СО6-160б СО8-160б СО10-160б СО12-160б | К6-160б К8-160б К10-160б К12-160б | Фб160 | 2 | - |

Таблица 3

Выборка стали на секцию сваи и сваи-оболочки с

элементами болтовых стыков

|  | Арматурная сталь |  |  |  |  |  | Листовая сталь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка секции | по ГОСТ 5781-82 |  |  |  | по ГОСТ |  | по ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  |  |
| сваи и сваи- оболочки | Класс А-I |  | Класс А-III |  | 6727-80, класс В-I |  | Толщина, мм |  |  | Масса напла- влен- | Итого, | Всего масса кг |
|  | Диа-метр, | Мас-са, | Диа-метр | Масса, кг | Диа-метр, | Масса, кг | 1 | 5 | 8 | ного метал- | кг |  |
|  | мм | кг | мм |  | мм |  | Масса, кг |  |  | ла, кг |  |  |
| СК6-40б СК8-40б СК8-40бн СК10-40б СК10-40бн СК12-40б СК12-40бн | - - 8 - 8 - 8 | - - 1,8 - 1,8 - 1,8 | 8 | 18,3 24,6 24,0 31,0 31,3 37,3 37,6 |  | 12,7 16,0 16,2 19,3 19,5 22,6 22,8 | - - 0,6 - 0,6 - 0,6 | 3,8 3,8 1,9 3,8 1,9 3,8 1,9 | 34,0 34,0 17,0 34,0 17,0 34,0 17,0 | 2,4 2,4 1,2 2,4 1,2 2,4 1,2 | 40,2 40,2 20,7 40,2 20,7 40,2 20,7 | 71,2 80,8 63,7 90,5 73,3 100,1 82,9 |
| СК14-40б СК14-40бн СК16-40б СК16-40бн СК18-40б СК18-40бн | - 8 - 8 - 8 | - 1,8 - 1,8 - 1,8 | 10 | 85,1 85,8 97,5 98,1 109,8 110,4 |  | 26,2 26,4 29,6 29,8 33,0 33,1 | - 0,6 - 0,6 - 0,6 | 3,8 1,9 3,8 1,9 3,8 1,9 | 34,0 17,0 34,0 17,0 34,0 17,0 | 2,4 1,2 2,4 1,2 2,4 1,2 | 40,2 20,7 40,2 20,7 40,2 20,7 | 151,5 134,7 167,3 150,4 183,0 166,0 |
| СК6-50б СК8-50б СК8-50бн СК10-50б СК10-50бн СК12-50б СК12-50бн | - - 8 - 8 - 8 | - - 2,0 - 2,0 - 2,0 | 8 | 18,3 24,6 25,0 31,0 31,3 37,3 37,6 |  | 16,5 20,7 21,0 25,0 25,2 29,3 29,5 | - - 0,9 - 0,9 - 0,9 | 3,8 3,8 1,9 3,8 1,9 3,8 1,9 | 44,8 44,8 22,4 44,8 22,4 44,8 22,4 | 1,8 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 | 50,4 50,4 26,1 50,4 26,1 50,4 26,1 | 85,2 95,7 74,1 106,4 84,6 117,0 95,2 |
| СК14-50б СК14-50бн СК16-50б СК16-50бн СК18-50б СК18-50бн | - 8 - 8 - 8 | - 2,0 - 2,0 - 2,0 | 10 | 85,1 85,8 97,5 98,1 109,8 110,4 |  | 33,9 34,1 38,2 38,4 42,5 42,7 | - 0,9 - 0,9 - 0,9 | 3,8 1,9 3,8 1,9 3,8 1,9 | 44,8 22,4 44,8 22,4 44,8 22,4 | 1,8 0,9 1,8 0,9 1,8 0,9 | 50,4 26,1 50,4 26,1 50,4 26,1 | 169,4 148,0 186,1 164,6 202,7 181,2 |
| СК6-60б СК8-60б СК8-60бн СК10-60б СК10-60бн СК12-60б СК12-60бн | - - 8 - 8 - 8 | - - 2,2 - 2,2 - 2,2 | 8 | 22,9 30,8 31,2 38,7 39,1 46,6 47,0 | 5 | 19,4 24,4 24,7 29,5 29,7 34,5 34,8 | - - 1,3 - 1,3 - 1,3 | 3,2 3,2 1,6 3,2 1,6 3,2 1,6 | 59,4 59,4 29,7 59,4 29,7 59,4 29,7 | 2,2 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 | 64,8 64,8 33,7 64,8 33,7 64,8 33,7 | 107,1 120,0 91,8 133,0 104,7 145,9 117,7 |
| СК14-60б СК14-60бн СК16-60б СК16-60бн СК18-60б СК18-60бн | - 8 - 8 - 8 | - 2,2 - 2,2 - 2,2 | 12 | 98,0 98,7 112,2 113,0 126,4 127,2 |  | 40,2 40,4 45,3 45,6 50,4 50,7 | - 1,3 - 1,3 - 1,3 | 3,2 1,6 3,2 1,6 3,2 1,6 | 59,4 29,7 59,4 29,7 59,4 29,7 | 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 1,1 | 64,8 33,7 64,8 33,7 64,8 33,7 | 203,0 175,0 222,3 194,5 241,6 213,8 |
| СК6-80б СК8-80б СК8-80бн СК10-80б СК10-80бн СК12-80б СК12-80бн | - - 8 - 8 - 8 | - - 2,7 - 2,7 - 2,7 | 10 | 64,4 86,6 87,7 108,8 109,9 131,1 132,2 |  | 27,0 34,0 34,3 41,0 41,3 48,0 48,4 | - - 2,2 - 2,2 - 2,2 | 7,2 7,2 3,6 7,2 3,6 7,2 3,6 | 83,4 83,4 41,7 83,4 41,7 83,4 41,7 | 7,2 7,2 3,6 7,2 3,6 7,2 3,6 | 97,8 97,8 51,1 97,8 51,1 97,8 51,1 | 189,2 218,4 175,8 247,6 205,0 276,9 234,4 |
| СО6-100б СО8-100б СО10-100б СО12-100б |  |  |  | 139,1 187,0 235,0 282,9 |  | 33,4 42,1 50,8 59,5 |  | 8,6 | 120,2 | 3,8 | 132,6 | 305,1 361,7 418,4 475,0 |
| СО6-120б СО8-120б СО10-120б СО12-120б | - | - | 12 | 139,1 187,0 235,0 282,9 |  | 40,9 51,5 62,1 72,7 | - |  | 147,6 | 4,2 | 160,4 | 340,4 398,9 457,5 516,0 |
| СО6-160б СО8-160б СО10-160б СО12-160б |  |  |  | 144,2 193,9 243,7 293,4 |  | 55,8 70,3 84,7 99,2 |  | 9,4 | 202,2 | 5,6 | 217,2 | 417,2 481,4 545,6 609,8 |

Таблица 4

Ведомость стержней на один каркас секции сваи и сваи-оболочки

с элементами болтовых стыков

| Марка каркаса | Пози-ция | Эскиз | Диаметр, мм | Размеры каркаса, мм |  |  | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс | l |  | c |  |
| К6-40б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 5800 82670 | - 341 | 129 - | 8 1 |
| К8-40б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 8700 104180 | - 341 | 129 - | 8 1 |
| К8-40бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 7900 105260 | - 341 | 129 - | 8 1 |
| К10-40б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 9800 125690 | - 341 | 129 - | 8 1 |
| К10-40бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 9900 126760 | - 341 | 129 - | 8 1 |
| К12-40б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 11800 147200 | - 341 | 129 - | 8 1 |
| К12-40бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 11900 148270 | - 341 | 129 - | 8 1 |
| К14-40б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 13800 170670 | - 345 | 104 - | 10 1 |
| К14-40бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 13900 171760 | - 345 | 104 - | 10 1 |
| К16-40б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 15800 192430 | - 345 | 104 - | 10 1 |
| К16-40бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 15900 193520 | - 345 | 104 - | 10 1 |
| К18-40б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 17800 214180 | - 345 | 104 - | 10 1 |
| К18-40бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 17900 215270 | - 345 | 104 - | 10 1 |
| К6-50б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 5800 106800 | - 441 | 168 - | 8 1 |
| К8-50б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 7800 134570 | - 441 | 168 - | 8 1 |
| К8-50бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 7900 135960 | - 441 | 168 - | 8 1 |
| К10-50б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 9800 162330 | - 441 | 168 - | 8 1 |
| К10-50бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 9900 163720 | - 441 | 168 - | 8 1 |
| К12-50б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 11800 190100 | - 441 | 168 - | 8 1 |
| К12-50бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 11900 191490 | - 441 | 168 - | 8 1 |
| К14-50б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 13800 219830 | - 445 | 135 - | 10 1 |
| К14-50бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 13900 221240 | - 445 | 135 - | 10 1 |
| К16-50б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 15800 247850 | - 445 | 135 - | 10 1 |
| К16-50бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 15900 249250 | - 445 | 135 - | 10 1 |
| К18-50б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 17800 275870 | - 445 | 135 - | 10 1 |
| К18-50бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 17900 277270 | - 445 | 135 - | 10 1 |
| К6-60б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 5800 126120 | - 521 | 160 - | 10 1 |
| К8-60б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 7800 158900 | - 521 | 160 - | 10 1 |
| К8-60бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 7900 160530 | - 521 | 160 - | 10 1 |
| К10-60б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 9800 191670 | - 521 | 160 - | 10 1 |
| К10-60бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 9900 193310 | - 521 | 160 - | 10 1 |
| К12-60б | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 11800 224450 | - 521 | 160 - | 10 1 |
| К12-60бн | 1 2 |  | 8АIII 5BI | 11900 226090 | - 521 | 160 - | 10 1 |
| К14-60б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 13800 261170 | - 529 | 201 - | 8 1 |
| К14-60бн | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 13900 262840 | - 529 | 201 - | 8 1 |
| К16-60б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 15800 294450 | - 529 | 201 - | 8 1 |
| К16-60бн | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 15900 296120 | - 529 | 201 - | 8 1 |
| К18-60б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 17800 327740 | - 529 | 201 - | 8 1 |
| К18-60бн | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 17900 329400 | - 529 | 201 - | 8 1 |
| К6-80б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 5800 175400 | - 725 | 124 - | 18 1 |
| К8-80б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 7800 220970 | - 725 | 124 - | 18 1 |
| К8-80бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 7900 223250 | - 725 | 124 - | 18 1 |
| К10-80б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 9800 266540 | - 725 | 124 - | 18 1 |
| К10-80бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 9900 268820 | - 725 | 124 - | 18 1 |
| К12-80б | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 11800 312120 | - 725 | 124 - | 18 1 |
| К12-80бн | 1 2 |  | 10АIII 5BI | 11900 314400 | - 725 | 124 - | 18 1 |
| К6-100б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 5800 216960 | - 897 | 102 - | 27 1 |
| К8-100б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 7800 273330 | - 897 | 102 - | 27 1 |
| К10-100б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 9800 329700 | - 897 | 102 - | 27 1 |
| К12-100б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 11800 386060 | - 897 | 102 - | 27 1 |
| К6-120б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 5800 265300 | - 1097 | 126 - | 27 1 |
| К8-120б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 7800 234220 | - 1097 | 127 - | 27 1 |
| К10-120б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 9800 403140 | - 1097 | 126 - | 27 1 |
| К12-120б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 11800 472060 | - 1097 | 126 - | 27 1 |
| К6-160б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 5800 362000 | - 1497 | 166 - | 28 1 |
| К8-160б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 7800 456030 | - 1497 | 166 - | 28 1 |
| К10-160б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 9800 550060 | - 1497 | 166 - | 28 1 |
| К12-160б | 1 2 |  | 12АIII 5BI | 11800 644090 | - 1497 | 166 - | 28 1 |

Таблица 5

Выборка стали на каркас секции сваи и сваи-оболочки с элементами

болтовых стыков

| Марка | Арматурная сталь |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каркаса | по ГОСТ 5781-82, класс А-III |  | по ГОСТ 6727-80, класс В-I |  | масса, кг |
|  | Диаметр, мм | Масса, кг | Диаметр, мм | Масса, кг |  |
| К6-40б К8-40б К8-40бн К10-40б К10-40бн К12-40б К12-40бн | 8 | 18,3 24,6 25,0 31,0 31,3 37,3 37,6 |  | 12,7 16,0 16,2 19,3 19,5 22,6 22,8 | 31,0 40,6 41,2 50,3 50,8 59,9 60,4 |
| К14-40б К14-40бн К16-40б К16-40бн К18-40б К18-40бн | 10 | 85,1 85,8 97,5 98,1 109,8 110,4 |  | 26,2 26,4 29,6 29,8 33,0 33,1 | 111,3 112,2 127,1 127,9 142,8 142,5 |
| К6-50б К8-50б К8-50бн К10-50б К10-50бн К12-50б К12-50бн | 8 | 18,3 24,6 25,0 31,0 31,3 37,3 37,6 |  | 16,5 20,7 21,0 25,0 25,2 29,3 29,5 | 34,8 45,3 46,0 56,0 56,5 66,6 67,1 |
| К14-50б К14-50бн К16-50б К16-50бн К18-50б К18-50бн | 10 | 85,1 85,8 97,5 98,1 109,8 110,4 | 5 | 33,9 34,1 38,2 38,4 42,5 42,7 | 119,0 119,9 135,7 136,5 152,3 153,1 |
| К6-60б К8-60б К8-60бн К10-60б К10-60бн К12-60б К12-60бн | 8 | 22,9 30,8 31,2 38,7 39,1 46,6 47,0 |  | 19,4 24,4 24,7 29,5 29,7 34,5 34,8 | 42,3 55,2 55,9 68,2 68,8 81,1 81,8 |
| К14-60б К14-60бн К16-60б К16-60бн К18-60б К18-60бн | 12 | 98,0 98,7 112,2 113,0 126,4 127,2 |  | 40,2 40,4 45,3 45,6 50,4 50,7 | 138,2 139,1 157,5 158,6 176,8 177,9 |
| К6-80б К8-80б К8-80бн К10-80б К10-80бн К12-80б К12-80бн | 10 | 64,4 86,6 87,7 108,8 109,9 131,1 132,2 |  | 27,0 34,0 34,3 41,0 41,3 48,0 48,4 | 91,4 120,6 122,0 149,8 151,2 179,1 180,6 |
| К6-100б К8-100б К10-100б К12-100б К6-120б К8-120б К10-120б К12-120б К6-160б К8-160б К10-160б К12-160б | 12 | 139,1 187,0 235,0 282,9 139,1 187,0 235,0 282,9 144,2 193,9 243,7 293,4 |  | 33,4 42,1 50,8 59,5 40,9 51,5 62,1 72,7 55,8 70,3 84,7 99,2 | 172,5 229,1 285,8 342,4 180,0 238,5 297,1 355,6 200,0 214,2 328,4 392,6 |

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами

сварных стыков

Черт. 7

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами сварных стыков

и с наконечниками

Черт. 8

Таблица 6

Спецификация арматурных изделий на секцию сваи

и сваи-оболочки с элементами сварных стыков

| Марка секции | Арматурный | Элемент стыка |  | Спираль головы |  | Каркас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сваи и сваи-облочки | каркас (1 шт.) | Марка | Коли-чество | Марка | Коли-чество | наконечника(1 шт.) |
| СК6-40св СК8-40св СК8-40свн СК10-40св СК10-40свн СК12-40св СК12-40свн СК14-40св СК14-40свн СК16-40св СК16-40свн СК18-40св СК18-40свн | К6-40св К8-40св К8-40свн К10-40св К10-40свн К12-40св К12-40свн К14-40св К14-40свн К16-40св К16-40свн К18-40св К18-40свн | Фсв40 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | СГ40 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | - - КН40 - КН40 - КН40 - КН40 - КН40 - КН40 |
| СК6-50св СК8-50св СК8-50свн СК10-50св СК10-50свн СК12-50св СК12-50свн СК14-50св СК14-50свн СК16-50св СК16-50свн СК18-50св СК18-50свн | К6-50св К8-50св К8-50свн К10-50св К10-50свн К12-50св К12-50свн К14-50св К14-50свн К16-50св К16-50свн К18-50св К18-50свн | Фсв50 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | СГ50 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | - - КН50 - КН50 - КН50 - КН50 - КН50 - КН50 |
| СК6-60св СК8-60св СК8-60свн СК10-60св СК10-60свн СК12-60св СК12-60свн СК14-60св СК14-60свн СК16-60св СК16-60свн СК18-60св СК18-60свн | К6-60св К8-60св К8-60свн К10-60св К10-60свн К12-60св К12-60свн К14-60св К14-60свн К16-60св К16-60свн К18-60св К18-60свн | Фсв60 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | СГ100 | 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | - - КН60 - КН60 - КН60 - КН60 - КН60 - КН60 |
| СК6-80св СК8-80св СК8-80свн СК10-80св СК10-80свн СК12-80св СК12-80свн | К6-80св К8-80св К8-80свн К10-80св К10-80свн К12-80св К12-80свн | Фсв80 | 2 2 1 2 1 2 1 | СГ80 | 2 2 1 2 1 2 1 | - - КН80 - КН80 - КН80 |
| СО6-100cв СО8-100св СО10-100cв СО12-100св | К6-100cв К8-100св К1О-100cв К12-100св | Фсв100 |  | СГ100 |  |  |
| СО6-120св СОУ6-120св СО8-120св СОУ8-120св СО10-120св СОУ10-120св СО12-120св СОУ12-120св | К6-120св КУ6-120св К8-120св КУ8-120св К10-120св КУ10-120св К12-120св КУ12-120св | Фсв120 | 2 | СГ120 | 2 | - |
| СО6-160св СОУ6-160св СО8-160св СОУ8-160св СО10-160св СОУ10-160св СО12-160св СОУ12-160св | К6-160св КУ6-160св К8-160св КУ8-160св К10-160св КУ10-160св К12-160св КУ12-160св | Фсв160 |  | СГ160 |  |  |

Таблица 7  (Левая часть)

Выборка стали на секцию сваи и сваи-оболочки

с элементами сварных стыков

|  | Арматурная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | по ГОСТ 5781-82 |  |  |  |  |  |  | по ГОСТ 6727-80, |  |
| секции свай | Класс А-I |  | Класс А-III |  |  |  |  | класс В-I |  |
| и свай- оболочек | Диа-метр, мм | Масса, кг | Диа-метр, мм | Масса, кг | Диа-метр, мм | Масса, кг | Итого, кг | Диа-метр, мм | Масса, кг |
| СК6-40св | - | - |  | 42,3 |  | 4,8 | 47,1 |  | 15,6 |
| СК8-40св |  |  |  | 56,5 |  |  | 61,3 |  | 19,0 |
| СК8-40свн | 8 | 1,8 |  | 56,7 |  | 2,4 | 59,1 |  | 18,0 |
| СК10-40св | - | - |  | 70,8 |  | 4,8 | 75,6 |  | 22,4 |
| СК10-40свн | 8 | 1,8 |  | 70,9 |  | 2,4 | 73,3 |  | 21,3 |
| СК12-40св | - | - |  | 85,0 |  | 4,8 | 89,8 |  | 25,8 |
| СК12-40свн | 8 | 1,8 |  | 85,1 |  | 2,4 | 87,5 |  | 24,7 |
| СК14-40св | - | - |  | 99,2 |  | 4,8 | 104,0 |  | 29,2 |
| СК14-40свн | 8 | 1,8 |  | 99,3 |  | 2,4 | 101,7 |  | 28,1 |
| СК16-40св | - | - |  | 113,4 |  | 4,8 | 118,2 |  | 32,5 |
| СК16-40свн | 8 | 1,8 |  | 113,5 |  | 2,4 | 115,9 |  | 31,5 |
| СК18-40св | - | - |  | 127,6 | 18 | 4,8 | 132,4 |  | 35,9 |
| СК18-40свн | 8 | 1,8 |  | 127,7 |  | 2,4 | 130,1 |  | 34,9 |
| СК6-50св | - | - |  | 42,3 |  | 6,0 | 48,3 |  | 20,4 |
| СК8-50св |  |  |  | 56,5 |  |  | 62,5 |  | 24,7 |
| СК8-50свн | 8 | 2,0 |  | 56,7 |  | 3,0 | 59,7 |  | 23,2 |
| СК10-50св | - | - | 12 | 70,8 |  | 6,0 | 76,8 | 5 | 29,1 |
| СК10-50свн | 8 | 2,0 |  | 70,9 |  | 3,0 | 73,9 |  | 27,6 |
| СК12-50св | - | - |  | 85,0 |  | 6,0 | 91,0 |  | 33,4 |
| СК12-50свн | 8 | 2,0 |  | 85,1 |  | 3,0 | 88,1 |  | 32,0 |
| СК14-50св | - | - |  | 99,2 |  | 6,0 | 105,2 |  | 37,0 |
| СК14-50свн | 8 | 2,0 |  | 99,3 |  | 3,0 | 102,3 |  | 36,3 |
| СК16-50св | - | - |  | 113,4 |  | 6,0 | 119,4 |  | 42,1 |
| СК16-50свн | 8 | 2,0 |  | 113,5 |  | 3,0 | 116,5 |  | 40,7 |
| СК18-50св | - | - |  | 127,6 |  | 6,0 | 133,6 |  | 46,5 |
| СК18-50свн | 8 | 2,0 |  | 127,7 |  | 3,0 | 130,7 |  | 45,0 |
| СК6-60св | - | - |  | 52,9 |  |  | 52,9 |  | 24,6 |
| СК8-60св |  |  |  | 70,7 |  |  | 70,7 |  | 29,7 |
| СК8-60свн | 8 | 2,2 |  | 70,9 |  |  | 70,9 |  | 27,6 |
| СК10-60св | - | - |  | 88,4 | - | - | 88,4 |  | 34,8 |
| СК10-60свн | 8 | 2,2 |  | 88,6 |  |  | 88,6 |  | 32,7 |
| СК12-60св | - | - |  | 106,2 |  |  | 106,2 |  | 40,0 |
| СК12-60свн | 8 | 2,2 |  | 106,4 |  |  | 106,4 |  | 37,9 |
| СК14-60св | - | - |  | 124,0 |  |  | 124,0 |  | 45,1 |
| СК14-60свн | 8 | 2,2 |  | 124,1 |  |  | 124,1 |  | 43,0 |
| СК16-60св | - | - |  | 141,7 |  |  | 141,7 |  | 50,2 |
| СК16-60свн | 8 | 2,2 |  | 141,9 |  |  | 141,9 |  | 48,1 |
| СК18-60св | - | - | 12 | 159,5 |  |  | 159,5 |  | 55,3 |
| СК18-60свн | 8 | 2,2 |  | 159,7 |  |  | 159,7 |  | 53,2 |
| СК6-80св | - | - |  | 63,5 |  |  | 63,5 |  | 34,4 |
| СК8-80св |  |  |  | 84,8 |  |  | 84,8 |  | 41,5 |
| СК8-80свн | 8 | 2,7 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  | 38,4 |
| СК10-80св | - | - |  | 106,1 |  |  | 106,1 |  | 48,5 |
| СК10-80свн | 8 | 2,7 |  | 106,3 |  |  | 106,3 |  | 45,5 |
| СК12-80св | - | - |  | 127,4 |  |  | 127,4 |  | 55,6 |
| СК12-80свн | 8 | 2,7 |  | 127,7 |  |  | 127,7 |  | 52,5 |
| СО6-100св |  |  |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  | 44,7 |
| СО8-100св |  |  |  | 192,3 |  |  | 192,3 |  | 53,4 |
| СО10-100св |  |  |  | 240,6 |  |  | 240,6 |  | 62,2 |
| СО12-100св |  |  | 14 | 289,0 |  |  | 289,0 |  | 70,9 |
| СО6-120св |  |  |  | 144,0 | - | - | 144,0 | 5 | 56,7 |
| СО8-120св |  |  |  | 192,3 |  |  | 192,3 |  | 67,3 |
| СОУ8-120св | - | - | 16 | 351,7 |  |  | 351,7 |  |  |
| СО10-120св |  |  | 14 | 240,6 |  |  | 240,6 |  | 78,0 |
| СОУ10-120св |  |  | 16 | 440,1 |  |  | 440,1 |  |  |
| СО12-120св |  |  | 14 | 289,0 |  |  | 289,0 |  | 88,6 |
| СОУ12-120св |  |  | 16 | 528,4 |  |  | 528,4 |  |  |
| СО6-160св |  |  | 12 | 148,2 |  |  | 148,2 |  | 82,8 |
| СОУ6-160св |  |  | 20 | 440,9 |  |  | 440,9 |  | 83,4 |
| СО8-160св |  |  | 12 | 197,9 |  |  | 197,9 |  | 97,3 |
| СОУ8-160св |  |  | 20 | 588,9 |  |  | 588,9 |  | 98,0 |
| СО10-160св |  |  | 12 | 247,66 |  |  | 247,6 |  | 111,8 |
| СОУ10-160св |  |  | 20 | 736,8 |  |  | 736,8 |  | 112,8 |
| СО12-160св |  |  | 12 | 297,4 |  |  | 297,4 |  | 126,3 |
| СОУ12-160св |  |  | 20 | 884,8 |  |  | 884,8 |  | 127,3 |

Таблица 7 (Правая часть)

| Марка | Листовая сталь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| секций | по ГОСТ 19903-74 |  |  |  |  | Всего |
| свай и | Толщина, мм |  |  | Масса |  | масса, |
| свай- оболочки | 1 | 5 | 8 | напл. металла, кг | Итого, кг | кг |
|  | Масса, кг |  |  |  |  |  |
| СК6-40св | - | 1,0 | 17,2 | 1,8 | 20,0 | 82,7 |
| СК8-40св |  |  |  |  |  | 100,3 |
| СК8-40свн | 0,6 | 0,5 | 8,6 | 0,9 | 10,6 | 89,5 |
| СК10-40св | - | 1,0 | 17,2 | 1,8 | 20,0 | 118,0 |
| СК10-40свн | 0,6 | 0,5 | 8,6 | 0,9 | 10,6 | 107,0 |
| СК12-40св | - | 1,0 | 17,2 | 1,8 | 20,0 | 135,6 |
| СК12-40свн | 0,6 | 0,5 | 8,6 | 0,9 | 10,6 | 124,6 |
| СК14-40св | - | 1,0 | 17,2 | 1,8 | 20,0 | 153,2 |
| СК14-40свн | 0,6 | 0,5 | 8,6 | 0,9 | 10,6 | 142,2 |
| СК16-40св | - | 1,0 | 17,2 | 1,8 | 20,0 | 170,7 |
| СК16-40свн | 0,6 | 0,5 | 8,6 | 0,9 | 10,6 | 159,8 |
| СК18-40св | - | 1,0 | 17,2 | 1,8 | 20,0 | 188,3 |
| СК18-40свн | 0,6 | 0,5 | 8,6 | 0,9 | 10,6 | 177,4 |
| СК6-50св | - | 1,0 | 22,4 | 2,2 | 25,6 | 94,3 |
| СК8-50св |  |  |  |  |  | 112,8 |
| СК8-50свн | 0,9 | 0,5 | 11,2 | 1,1 | 13,7 | 98,6 |
| СК10-50св | - | 1,0 | 22,4 | 2,2 | 25,6 | 131,5 |
| СК10-50свн | 0,9 | 0,5 | 11,2 | 1,1 | 13,7 | 117,2 |
| СК12-50св | - | 1,0 | 22,4 | 2,2 | 25,6 | 150,0 |
| СК12-50свн | 0,9 | 0,5 | 11,2 | 1,1 | 13,7 | 135,7 |
| СК14-50св | - | 1,0 | 22,4 | 2,2 | 25,6 | 168,6 |
| СК14-50свн | 0,9 | 0,5 | 11,2 | 1,1 | 13,7 | 154,3 |
| СК16-50св | - | 1,0 | 22,4 | 2,2 | 25,6 | 187,1 |
| СК16-50свн | 0,9 | 0,5 | 11,2 | 1,1 | 13,7 | 172,0 |
| СК18-50св | - | 1,0 | 22,4 | 2,2 | 25,6 | 205,7 |
| СК18-50свн | 0,9 | 0,5 | 11,2 | 1,1 | 13,7 | 191,4 |
| СК6-60св | - | 5,2 | 28,0 | 1,4 | 34,6 | 112,1 |
| СК8-60св |  |  |  |  |  | 135,0 |
| СК8-60свн | 1,3 | 2,6 | 14,0 | 0,7 | 18,6 | 119,4 |
| СК10-60св | - | 5,2 | 28,0 | 1,4 | 34,6 | 157,8 |
| СК10-60свн | 1,3 | 2,6 | 14,0 | 0,7 | 18,6 | 142,2 |
| СК12-60св | - | 5,2 | 28,0 | 1,4 | 34,6 | 180,8 |
| СК12-60свн | 1,3 | 2,6 | 14,0 | 0,7 | 18,6 | 165,1 |
| СК14-60св | - | 5,2 | 28,0 | 1,4 | 34,6 | 203,7 |
| СК14-60свн | 1,3 | 2,6 | 14,0 | 0,7 | 18,6 | 187,9 |
| СК16-60св | - | 5,2 | 28,0 | 1,4 | 34,6 | 226,5 |
| СК16-60свн | 1,3 | 2,6 | 14,0 | 0,7 | 18,6 | 210,9 |
| СК18-60св | - | 5,2 | 28,0 | 1,4 | 34,6 | 249,4 |
| СК18-60свн | 1,3 | 2,6 | 14,0 | 0,7 | 18,6 | 233,8 |
| СК6-80св | - | 6,8 | 45,0 | 1,8 | 53,6 | 151,5 |
| СК8-80св |  |  |  |  |  | 179,9 |
| СК8-80свн | 2,2 | 3,4 | 22,5 | 0,9 | 29,0 | 155,1 |
| СК10-80св | - | 6,8 | 45,0 | 1,8 | 53,6 | 208,2 |
| СК10-80свн | 2,2 | 3,4 | 22,5 | 0,9 | 29,0 | 183,5 |
| СК12-80св | - | 6,8 | 45,0 | 1,8 | 53,6 | 236,6 |
| СК12-80свн | 2,2 | 3,4 | 22,5 | 0,9 | 29,0 | 211,9 |
| СО6-100св |  |  |  |  |  | 262,5 |
| СО8-100св |  | 13,6 | 57,8 | 2,4 | 73,8 | 319,5 |
| СО10-100св |  |  |  |  |  | 376,6 |
| СО12-100св |  |  |  |  |  | 438,7 |
| СО6-120св |  | 16,2 |  |  |  | 295,1 |
| СО8-120св |  |  |  |  |  | 359,0 |
| СОУ8-120св |  | 16,3 |  |  |  | 518,4 |
| СО10-120св | - | 16,2 | 80,0 | 3,2 | 99,4 | 418,0 |
| СОУ10-120св |  | 16,7 |  |  |  | 617,5 |
| СО12-120св |  | 16,2 |  |  |  | 477,0 |
| СОУ12-120св |  |  |  |  |  | 716,2 |
| СО6-160св |  |  |  |  |  | 376,6 |
| СОУ6-160св |  |  |  |  |  | 669,9 |
| СОУ8-160св |  |  |  |  |  | 440,8 |
| СОУ8-160св |  |  |  |  |  | 832,5 |
| СО10-160св |  | 21,2 | 120,2 | 4,2 | 145,6 | 505,0 |
| СОУ10-160св |  |  |  |  |  | 995,0 |
| СО12-160св |  |  |  |  |  | 569,2 |
| СОУ12-160св |  |  |  |  |  | 1157,7 |

Арматурный каркас К6-40св¸К18-60св

Черт. 9

Арматурный каркас К8-40свн ¸ К18-60свн

Черт. 10

Арматурный каркас К6-80св К12-160св, КУ6-120св КУ12-120св,

КУ6-160свКУ12-160св

Черт. 11

Арматурный каркас К8-80свн К12-80свн

Черт. 12

Таблица 8

Ведомость стержней на один каркас секции сваи и сваи-оболочки

с элементами сварных стыков

| Марка | Пози- |  | Диаметр, |  | Размеры каркаса, мм |  |  | Коли- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каркаса | ция | Эскиз | мм, класс |  | l |  | c | чество |
| К6-40св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 5960 85700 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К8-40св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7960 107710 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К8-40свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7980 108810 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К10-40св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9960 129720 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К10-40свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9980 130820 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К12-40св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11960 151730 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К12-40свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11980 152820 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К14-40св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 13960 173740 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К14-40свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 13980 174830 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К16-40св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 15960 195740 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К16-40свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 15980 196840 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К18-40св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 17960 217750 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К18-40свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 17980 218850 | - 349 | 104 - | 8 1 |
| К6-50св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 5960 110140 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К8-50св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7960 138410 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К8-50свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7980 139820 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К10-50св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9960 166680 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К10-50свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9980 168100 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К12-50св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11960 194950 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К12-50свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11980 196360 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К14-50св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 13960 223220 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К14-50свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 13980 224630 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К16-50св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 15960 251480 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К16-50свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 15980 252900 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К18-50св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 17960 279750 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К18-50свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 17980 281170 | - 449 | 136 - | 8 1 |
| К6-60св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 5960 129710 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К8-60св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7960 162990 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К8-60свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7980 164650 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К10-60св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9960 196270 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К10-60свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9980 197940 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К12-60св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11960 229560 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К12-60свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11980 231220 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К14-60св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 13960 262840 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К14-60свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 13980 264500 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К16-60св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 15960 296120 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К16-60свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 15980 297780 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К18-60св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 17960 329400 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К18-60свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 17980 331060 | - 529 | 134 - | 10 1 |
| К6-80св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 5960 174070 | - 729 | 186 - | 12 1 |
| К8-80св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7960 219900 | - 729 | 186 - | 12 1 |
| К8-80свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 7980 224480 | - 729 | 186 - | 12 1 |
| К10-80св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9960 265720 | - 729 | 186 - | 12 1 |
| К10-80свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 9980 270300 | - 729 | 186 - | 12 1 |
| К12-80св | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11960 311550 | - 729 | 186 - | 12 1 |
| К12-80свн | 1 2 |  | 12АIII 5BI |  | 11980 316130 | - 729 | 186 - | 12 1 |
| К6-100св | 1 2 |  | 14АIII 5BI |  | 5960 215100 | - 901 | 138 - | 20 1 |
| К8-100свн | 1 2 |  | 14АIII 5BI |  | 7960 271720 | - 901 | 138 - | 20 1 |
| К10-100св | 1 2 |  |  | 14АIII 5BI | 9960 328340 | - 901 | 138 - | 20 1 |
| К12-100св | 1 2 |  |  | 14АIII 5BI | 11960 384960 | - 901 | 138 - | 20 1 |
| К6-120св | 1 2 |  |  | 14АIII 5BI | 5960 262810 | - 1101 | 170 - | 20 1 |
| КУ6-120св | 1 2 |  |  | 16АIII 5BI | 5960 262810 | - 1105 | 121 - | 28 1 |
| К8-120св | 1 2 |  |  | 14АIII 5BI | 7960 331980 | - 1101 | 170 - | 20 1 |
| КУ8-120св | 1 2 |  |  | 16АIII 5BI | 7960 331980 | - 1105 | 121 - | 28 1 |
| К10-120св | 1 2 |  |  | 14АIII 5BI | 9960 401160 | - 1101 | 170 - | 20 1 |
| КУ10-120св | 1 2 |  |  | 16АIII 5BI | 9960 401160 | - 1105 | 121 - | 28 1 |
| К12-120св | 1 2 |  |  | 14АIII 5BI | 11960 470330 | - 1101 | 170 - | 20 1 |
| КУ12-120св | 1 2 |  |  | 16АIII 5BI | 11960 470330 | - 1105 | 121 - | 28 1 |
| К6-160св | 1 2 |  |  | 12АIII 5BI | 5960 357300 | - 1497 | 166 - | 28 1 |
| КУ6-160св | 1 2 |  |  | 20АIII 5BI | 5960 361110 | - 1513 | 156 - | 30 1 |
| К8-160св | 1 2 |  |  | 12АIII 5BI | 7960 451330 | - 1497 | 166 - | 28 1 |
| КУ8-160св | 1 2 |  |  | 20АIII 5BI | 7960 456150 | - 1513 | 156 - | 30 1 |
| К10-160св | 1 2 |  |  | 12АIII 5BI | 9960 545360 | - 1497 | 166 - | 28 1 |
| КУ10-160св | 1 2 |  |  | 20АIII 5BI | 9960 551190 | - 1513 | 156 - | 30 1 |
| К12-160св | 1 2 |  |  | 12АIII 5BI | 11960 639390 | - 1497 | 166 - | 28 1 |
| КУ12-160св | 1 2 |  |  | 20АIII 5BI | 11960 646230 | - 1513 | 156 - | 30 1 |

Таблица 9

Выборка стали на каркас секции сваи и сваи-оболочки с

элементами сварных стыков

|  | Арматурная сталь |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка каркаса | по ГОСТ 5781-82, класс А-III |  | по ГОСТ 6727-80, класс В-I |  | масса, кг |
|  | Диаметр, мм | Масса, кг | Диаметр, мм | Масса, кг |  |
| К6-40св К8-40св К8-40свн К10-40св К10-40свн К12-40св К12-40свн К14-40св К14-40свн К16-40св К16-40свн К18-40св К18-40свн |  | 42,3 56,5 56,7 70,8 70,9 85,0 85,1 99,2 99,3 113,4 113,5 127,6 127,7 |  | 12,7 16,6 16,7 20,0 20,1 23,4 23,5 26,8 26,9 30,1 30,3 33,5 33,7 | 55,5 73,1 73,5 90,8 91,0 108,4 108,6 126,0 126,2 143,5 143,8 161,1 161,4 |
| К6-50св К8-50св К8-50свн К10-50св К10-50свн К12-50св К12-50свн К14-50св К14-50свн К16-50св К16-50свн К18-50св К18-50свн | 12 | 42,3 56,5 56,7 70,8 70,9 35,0 85,1 99,2 99,3 113,4 113,5 127,6 127,7 |  | 17,0 21,3 21,5 25,7 25,9 30,0 30,3 34,4 34,6 38,7 39,0 43,1 43,3 | 59,3 77,8 78,2 96,5 96,8 115,0 115,3 133,6 133,9 152,1 152,5 170,7 171,0 |
| К6-60св К8-60св К8-60свн К10-60св К10-60свн К12-60св К12-60свн К14-60св К14-60свн К16-60св К16-60свн К18-60св К18-60свн |  | 52,9 70,7 70,9 88,4 88,6 106,2 106,4 124,0 124,1 141,7 141,9 159,5 159,7 | 5 | 20,0 25,1 25,3 20,2 30,4 35,4 35,6 40,5 40,7 45,6 45,8 50,7 50,9 | 72,9 95,8 96,3 118,6 119,1 141,6 142,0 164,5 164,8 187,3 187,8 210,2 210,7 |
| К16-80св К8-80св К8-80свн К10-80св К10-80свн К12-80св К12-80свн |  | 63,5 84,8 85,0 106,1 106,3 127,4 127,7 |  | 26,8 33,9 34,6 40,9 41,7 48,0 48,7 | 90,3 118,7 119,6 147,0 148,0 175,4 176,4 |
| К6-100cв К8-100св К10-100св К12-100св | 14 | 144,0 192,3 240,6 239,0 |  | 33,1 41,8 50,6 59,3 | 177,1 234,1 291,2 348,3 |
| К6-120св КУ6-120св К8-120св КУ8-120св К10-120св КУ10-120св К12-120св КУ12-120св | 14 16 14 16 14 16 14 16 | 144,0 263,3 192,3 351,7 240,6 440,1 289,0 528,4 |  | 40,5 40,5 51,1 51,1 61,8 61,8 72,4 72,4 | 184,5 303,8 243,4 402,8 502,4 501,9 361,4 600,8 |
| К6-160св КУ6-160св К8-160св КУ8-160св К10-160св К12-160св КУ12-160св | 12 20 12 20 12 12 20 | 148,2 440,9 197,9 588,9 247,6 297,4 884,8 |  | 55,0 55,6 69,5 70,2 84,0 98,5 99,5 | 203,2 496,5 267,4 659,1 331,6 395,9 984,8 |

Наконечники Н40Н80

Черт. 13

Каркасы КН40КН80

Черт. 14

Таблица 10

Номенклатура наконечников

| Марка наконе | Арматурные каркасы | Номинальные размеры, мм |  | Проектная марка по прочности | Объем бетона, | Масса наконечника, | Расход стали на один |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чника | (1 шт.) | Н | D | на сжатие, кгс/ |  | т | наконеч- ник, кг |
| Н40 | КН40 | 400 | 400 | М300 | 0,02 | 0,05 | 2,4 |
| Н50 | КН50 | 500 | 500 |  | 0,03 | 0,08 | 2,9 |
| Н60 | КН60 | 600 | 600 | М400 | 0,06 | 0,15 | 3,5 |
| Н80 | КН80 | 800 | 800 |  | 0,13 | 0,32 | 5,1 |

Таблица 11

Ведомость стержней и закладных изделий на

один каркас наконечника

| Марка | По- |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  | Коли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| каркаса | зи-ция | Эскиз |  |  |  |  | a | R |  | чест-во |  |
|  | 1 |  | 150 | 170 | 300 | 190 | - | - | 1928 | 2 |  |
| КН40 | 2 |  | - | - | - | - | 148 |  | 592 | 1 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | - | 223 | - | 1 |  |
|  | 1 |  | 200 | 220 | 400 | 238 |  |  | 2150 | 2 |  |
| КН50 | 2 |  | - | - | - | - | 183 |  | 732 | 1 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 279 | - | 1 |  |
|  | 1 |  | 250 | 270 | 480 | 288 | - | - | 2367 | 2 |  |
| КН60 | 2 |  |  |  |  |  | 225 |  | 900 | 1 |  |
|  | 3 |  | - | - | - | - |  | 335 | - | 1 |  |
|  | 1 |  | 350 | 370 | 680 | 388 | - | - | 3050 | 2 |  |
| КН80 | 2 |  | - | - | - | - | 298 |  | 1192 | 1 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | - | 446 | - | 1 |  |

Таблица 12

Выборка стали на один каркас наконечника, кг

| Марка каркаса | Арматурная сталь по ГОСТ 5781-82, диаметр 8 мм, класс А-I | Листовая сталь по ГОСТ 19903-74, толщина 1 мм | Всего масса |
| --- | --- | --- | --- |
| КН40 КН50 КН60 КН80 | 1,8 2,0 2,2 2,7 | 0,6 0,9 1,3 2,2 | 2,4 2,9 3,5 5,1 |

Таблица 13

Ведомость стержней и выборка стали

на одну спираль головы

| Марка спирали | Эскиз | Диаметр, мм, класс | , мм | , мм | Число витков | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГ40 СГ50 СГ60 СГ80 СГ100 СГ120 СГ160 |  | 5ВI | 7450 10890 14950 24970 37500 52540 90150 | 395 495 595 795 995 1195 1595 | 6 7 8 10 12 14 18 | 1,2 1,7 2,3 3,8 5,8 8,1 13,9 |

2.12. Форма, марки, номинальные размеры элементов болтовых стыков должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 14.

Элемент болтового стыка

Черт. 15

Таблица 14

Номенклатура элементов болтовых стыков

| Марка элеме- | Пози- ция | Эскиз | Номинальные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  | Коли- чест- |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нта |  |  |  |  |  |  | d | a |  | во |  | 1 шт. |  | Всех |
|  | 1 |  | 400 | 240 | 354 | - | 15 |  | 24° |  |  | 4,9 |  | 4,9 |
| Фб40 | 2 |  |  |  |  | 320 |  | - | - | 1 |  | 2,8 |  | 2,8 |
|  | 3 |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | 8,7 |  | 8,7 |
|  | 4 |  |  |  |  | - |  | 35 | - | 15 |  | 0,126 |  | 1,9 |
|  |  |  | Всего: 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 500 | 340 | 454 | - | 15 |  | 24° |  |  | 6,5 |  | 6,5 |
| Фб50 | 2 |  |  |  |  | 420 |  | - |  | 1 |  | 3,6 |  | 3,6 |
|  | 3 |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 11,5 |  | 11,5 |
|  | 4 |  |  |  |  | - |  | 35 |  | 15 |  | 0,126 |  | 1,9 |
|  |  |  | Всего: 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 600 | 400 | 540 | - | 19 |  | 36° |  |  | 9,7 |  | 9,7 |
| Фб60 | 2 |  |  |  |  | 500 |  | - |  | 1 |  | 5,4 |  | 5,4 |
|  | 3 |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 13,8 |  | 13,8 |
|  | 4 |  |  |  |  | - |  | 45 |  | 10 |  | 0,157 |  | 1,6 |
|  |  |  | Всего: 31,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 800 | 600 | 740 | - | 19 |  | 15°39’ |  |  | 13,4 |  | 13,4 |
| Фб80 | 2 |  |  |  |  | 700 |  | - |  | 1 |  | 7,4 |  | 7,4 |
|  | 3 |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 19,4 |  | 19,4 |
|  | 4 |  |  |  |  | - |  | 45 |  | 23 |  | 0,157 |  | 3,6 |
|  |  |  | Всего: 45,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1000 | 760 | 918 | - | 27 | - | 17°08’ |  |  | 20,1 |  | 20,1 |
| Фб100 | 2 |  |  |  |  | 868 |  |  |  | 1 |  | 12,2 |  | 12,2 |
|  | 3 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | 25,8 |  | 25,8 |
|  | 4 |  |  |  |  | - |  | 65 |  | 21 |  | 0,204 |  | 4,3 |
|  |  |  | Всего: 64,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1200 | 960 | 1118 | - | 27 |  | 17°08’ |  |  | 24,8 |  | 24,8 |
| Фб120 | 2 |  |  |  |  | 1068 |  | - |  | 1 |  | 14,8 |  | 14,8 |
|  | 3 |  | - | - | - |  | - |  | - |  |  | 31,8 |  | 31,8 |
|  | 4 |  |  |  |  | - |  | 65 |  | 21 |  | 0,204 |  | 4,3 |
|  |  |  | Всего: 78,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1600 | 1360 | 1518 | - | 27 |  | 15°39’ |  |  | 34,2 |  | 34,2 |
| Фб160 | 2 |  |  |  |  | 1468 |  | - |  | 1 |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | 3 |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 43,8 |  | 43,8 |
|  | 4 |  |  |  |  | - |  | 65 |  | 23 |  | 0,204 |  | 4,7 |
|  |  |  | Всего: 105,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: В массу элемента вошла масса наплавленного металла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.13. Форма, марки, номинальные размеры элементов сварных стыков должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 15.

Элемент сварного стыка

Черт. 16

Таблица 15

| Марка элемен | Пози- ция | Эскиз | Номинальные размеры мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Количе | Масса кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| та |  |  |  |  |  |  | Н | а | b |  |  | ство | 1 шт. | Всех |
|  | 1 |  | 346 | 240 | - |  | - |  |  |  | - |  | 3,1 | 3,1 |
| Фcв40 | 2 |  |  |  | 362 | - | 80 | - | - |  | 60° | 1 | 5,6 | 5,6 |
|  | 3 |  | - | - |  | 398 | - |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |
|  | 4 |  |  |  | - | - |  | 45 |  |  | - | 6 | 0,08 | 0,5 |
|  |  |  | Всего: 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 446 | 340 | - |  | - |  |  |  | - |  | 4,1 | 4,1 |
| Фcв50 | 2 |  |  |  | 462 | - | 80 | - | - |  | 60° | 1 | 7,2 | 7,2 |
|  | 3 |  | - | - |  | 498 | - |  |  |  | - |  | 3,0 | 3,0 |
|  | 4 |  | 1 |  | - | - |  | 45 |  |  |  | 6 | 0,08 | 0,5 |
|  |  |  | Всего: 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 526 | 400 | - |  | - |  | - | - |  |  | 5,7 | 5,7 |
| Фcв60 | 2 |  |  |  | 542 | - | 80 | - |  | 60° |  | 1 | 8,4 | 8,4 |
|  | 5 |  | - | - |  | 600 |  |  | 29 | - |  |  | 2,0 | 2,0 |
|  | 4 |  |  |  | - | - |  | 50 | - |  |  | 6 | 0,098 | 0,6 |
|  |  |  | Всего: 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 726 | 600 | - |  | - | - | - | - |  |  | 8,2 | 8,2 |
| Фcв80 | 2 |  |  |  | 742 | - | 100 |  |  | 60° |  | 1 | 14,4 | 14,4 |
|  | 5 |  | - | - |  | 800 | - | - | 29 | - |  |  | 2,8 | 2,8 |
|  | 4 |  |  |  | - | - |  | 50 | - |  |  | 6 | 0,098 | 0,6 |
|  |  |  | Всего: 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 898 | 760 | - |  | - |  |  |  | - |  | 11,3 | 11,3 |
| Фcв100 | 2 |  |  |  | 914 | - | 100 | - | - |  | 36° | 1 | 17,8 | 17,8 |
|  | 5 |  | - | - |  | 1000 |  |  | 43 |  | - |  | 5,1 | 5,1 |
|  | 4 |  |  |  | - | - | - | 50 | - |  |  | 10 | 0,165 | 1,7 |
|  |  |  | Всего: 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1098 | 960 | - |  | - |  |  |  | - |  | 14,0 | 14,0 |
| Фcв120 | 2 |  |  |  | 1114 | - | 120 | - | - |  | 30° | 1 | 26,2 | 26,2 |
|  | 5 |  | - | - |  | 1200 |  |  | 43 |  | - |  | 6,1 | 6,1 |
|  | 4 |  |  |  | - | - | - | 65 | - |  |  | 12 | 0,165 | 2,0 |
|  |  |  | Всего: 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 1494 | 1360 | - |  | - |  |  |  | - |  | 18,8 | 18,8 |
| Фcв160 | 2 |  |  |  | 1510 | - | 140 | - | - |  | 30° | 1 | 41,5 | 41,5 |
|  | 5 |  | - | - |  | 1600 |  |  | 45 |  |  |  | 8,6 | 8,6 |
|  | 4 |  |  |  | - | - | - | 65 | - |  | - | 12 | 0,165 | 2,0 |
|  |  |  | Всего: 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: В массу элемента вошла масса наплавленного металла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.14. Соединение элемента болтового стыка с арматурным каркасом секции должно соответствовать указанному на черт. 17.

Узлы сопряжения арматурных каркасов

с элементами болтовых стыков

1 - элемент болтового стыка Фб40-Фб50; 2 - элемент болтового стыка Фб60-Фб80;

3 - тип 14 СН 393-78; 4 - продольная арматура сваи;

5 - элемент болтового стыка Фб100-Фб160; 6 - продольная арматура сваи-оболочки

Черт. 17

2.15. Соединение элемента сварного стыка с арматурным каркасом должно соответствовать указанному на черт. 18.

2.16. В целях обеспечения соосности составных свай и свай-оболочек установку стыковых элементов и сварку их с каркасами секций следует производить в специальных кондукторах.

2.17. Сварные соединения закладных изделий следует выполнять по ГОСТ 5264-80, арматурных изделий к закладным - по СН 393-78. Арматурные изделия, закладные детали и сварные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75.

2.18. Отклонения от номинальных размеров элементов стыков секций не должны превышать величин, мм:

по наружному диаметру стыкового элемента для:

свай диаметром до 600 мм включительно  .................. +2

"            "          "  800 мм и свай-оболочек  .. ............ +5

по смещению болтовых отверстий  ....................... +1

2.19. Отклонение от прямолинейности профиля торцевой плоскости стыкового элемента секции не должно превышать 1,5 мм.

2.20. Обвалы бетона на внутренней поверхности секции с обнажением арматуры не допускаются.

2.21. Щели и наплывы в местах соединения стыковых элементов с бетоном секций не допускаются.

Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами сварных стыков

1 - элемент сварного стыка Фсв40, Фсв50; 2 - элемент сварного стыка Фсв60, Фсв80;

3 - тип 14 СН 393-78;  4 - спираль головы; 5 - продольная арматура сваи;

6 - элемент стыка Фсв100-Фсв160;  7 - продольная арматура сваи-оболочки

Черт. 18

3. Конструкция и размеры составных свай и свай-оболочек

3.1. Длина свай должна быть не менее 14 м и не более, м:

для свай диаметром 400 мм  .............. 26

"      "           "          500 мм  .............. 30

"      "           "          600 мм  .............. 40

"      "           "          800 мм  .............. 48

3.2. Длина свай-оболочек независимо от их диаметра должна быть не менее 14 м и не более 48 м.

3.3. При сборке свай и свай-оболочек следует использовать секции таких длин, при которых получается минимальное число стыков. Секции длиной 6 м следует применять для сборки свай и свай-оболочек длиной только 14 м, секции длиной 8, 10 и 12 м - для сборки свай и свай-оболочек длиной более 14 м.

3.4. Болтовой стык

3.4.1. Соединение секций свай и свай-оболочек при помощи болтов следует производить в соответствии с черт. 19 только при наращивании свай и свай оболочек в процессе погружения в вертикальном положении.

Болтовой стык

Черт. 19

3.4.2. Перед соединением секций на торцовые плоскости стыковых элементов следует нанести антикоррозионное покрытие.

3.4.3. После затяжки болтов гайки и шов между стыковыми элементами заварить. Сварку секций производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

3.4.4. Спецификация стали на болтовой стык приведена в табл. 16.

Таблица 16

Спецификация стали на болтовой стык

| Диаметр сваи, сваи-оболочки, мм | Номер детали | Наименование детали | Масса детали, кг | Количество деталей на стык |  | Расход стали на стык, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 1 2 3 4 | Элемент болтового стыка Фб40 Болт М12х40.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78 | 18,8 0,0529 0,0154 0,00627 | 2 15 15 15 Итого: |  | 37,6 0,79 0,23 0,09 38,71 |
| 500 | 1 2 3 4 | Элемент болтового стыка Фб50 Болт М12х40.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70 Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78 | 24,2 0,0529 0,0154 0,00627 | 2 15 15 15 Итого: | 48,4 0,79 0,23 0,09 49,51 |  |
| 600 | 1 2 3 4 | Элемент болтового стыка Фб60 Болт М16х40.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 Шайба 16.01.05 ГОСТ 11371-78 | 31,4 0,098 0,0332 0,0113 | 2 10 10 10 Итого: | 62,8 0,98 0,33 0,11 64,22 |  |
| 800 | 1 2 3 4 | Элемент болтового стыка Фб80 Болт М16х40.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70 Шайба 16.01 ГОСТ 11371-78 | 45,1 0,098 0,0332 0,0113 | 2 23 23 23 Итого: | 90,2 2,25 0,76 0,26 93,47 |  |
| 1000 | 1 2 3 4 | Элемент болтового стыка Фб100 Болт М24х60.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78 | 64,3 0,33 0,107 0,0323 | 2 21 21 21 Итого: | 128,6 6,93 2,25 0,68 138,46 |  |
| 1200 | 1 2 3 4 | Элемент болтового стыка Фб120 Болт М24х60.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78 | 78,0 0,33 0,107 0,0323 | 2 21 21 21 Итого: | 156,0 6,93 2,25 0,68 165,86 |  |
| 1600 | 1 2 3 4 | Элемент болтового стыка Фб160 Болт М24х60.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70 Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78 | 105,8 0,33 0,107 0,0323 | 2 23 23 23 Итого: | 211,6 7,59 2,46 0,74 222,39 |  |

3.5. Сварной стык

3.5.1. Соединение свай и свай-оболочек при помощи сварки следует производить в соответствии с черт. 20. Сварку секций производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

Сварной стык

Черт. 20

3.5.2. Сварной стык свай и свай-оболочек можно осуществлять как в вертикальном положении по мере наращивания секций в процессе погружения, так и в горизонтальном положении при укрупнительной сборке, которая может быть произведена как на предприятии-изготовителе, так и на строительной площадке.

Сварку стыков в горизонтальном положении следует производить на поворотных роликах. Длина укрупненных секций должна быть не более 20 м.

3.5.3. Спецификация стали на сварной стык приведена в табл. 17.

Таблица 17

Спецификация стали на сварной стык

| Диаметр сваи, сваи-оболочки, мм | Наименование детали | Масса детали, кг | Количество деталей | Расход стали на стык, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 500 600 800 1000 1200 1600 | Элемент сварного стыка Фсв40 Элемент сварного стыка Фсв50 Элемент сварного стыка Фсв60 Элемент сварного стыка Фсв80 Элемент сварного стыка Фсв100 Элемент сварного стыка Фсв120 Элемент сварного стыка Фсв160 | 11,9 15,2 17,2 26,8 37,0 49,8 78,0 | 2 2 2 2 2 2 2 | 23,8 30,4 34,4 53,8 74,0 99,6 146,0 |

4. Испытание секций свай и свай-оболочек на раскрытие трещин

4.1. Секции свай длиной 10 м и более с элементами болтовых стыков, секции и укрупненные секции свай длиной 14 м и более с элементами сварных стыков, а также укрупненные секции свай-оболочек длиной 18 м и более с элементами сварных стыков должны быть испытаны на раскрытие трещин путем укладки их на две опоры, расположенные по схеме, указанной на черт. 21.

Усиленные секции свай-оболочек (марки СОУ) испытанию на раскрытие трещин не подвергают.

Черт. 21

4.2. После укладки секции (укрупненной секции) на две опоры через 10 мин производят осмотр ее верхней поверхности над опорой. Секцию (укрупненную секцию) считают выдержавшей испытание, если ширина раскрытия трещин не превышает 0,2 мм.

5. Транспортирование секций и подъем их на копер

5.1. Подъем секций (укрупненных секций) следует производить захватами в местах, отмеченных на поверхности секций: в виде одинарной полосы на расстоянии   от торца - при транспортировании и выемке из опалубки и после укрупненной сборки; в виде двойной полосы на расстоянии   от торца - при подъеме на копер.

Полосы следует наносить на двух противоположных поверхностях секций. Длина полосы должна быть не менее 10 см для свай и 20 см для свай-оболочек.

5.2. Разметку мест захвата следует производить в соответствии с указанной на черт. 1, 2 и в табл. 1 для секций свай и свай-оболочек и в табл. 18 для укрупненных секций свай и свай-оболочек со сварными стыками.

Таблица 18

| Длина укрупненной | Наименование | Расстояние от торца до отметки захвата, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| секции, мм | конструкции | при транспортировании (одинарная полоса) | при подъеме на копер (двойная полоса) |
| 14000 | Cвая Cвая-оболочка | 2900 0 (за торцы) | 4100 0 (за торцы) |
| 16000 | Cвая Cвая-оболочка | 3300 0 (за торцы) | 4700 0 (за торцы) |
| 18000 | Cвая Cвая-оболочка | 3700 | 5300 |
| 20000 | Cвая Cвая-оболочка | 4100 | 5900 |
| 14000 - 20000 | Cвая-оболочка усиленная | 0 (за торцы) | 0 (за торцы) |

5.3. Секции, для которых в табл. 1 не указаны места подъема при транспортировании и выемке из опалубки, допускается поднимать за торцы при помощи захватов специальной конструкции.

При складировании и транспортировании таких секций прокладки между ними следует располагать на расстоянии 0,5 м от торцов.

5.4. Подъем секций на копер следует производить за торец при помощи захвата специальной конструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

1. Секции и укрупненные секции свай и свай-оболочек со сварными стыками рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии, равном 0,294 длины цилиндрической части сваи и сваи-оболочки, по прочности и по кратковременному раскрытию трещин до  = 0,3 мм.

Коэффициент перегрузки к нагрузке от собственной массы не учитывают.

Коэффициент динамичности принят равным:

1,5 - при расчете по прочности;

1,25 - при расчете по раскрытию трещин.

2. Сваи и сваи-оболочки рассчитаны также на вибропогружение. Рекомендуемые марки вибропогружателей приведены в таблице.

| Диаметр сваи или сваи- оболочки, мм | Типы стыка | Марка вибропогружателя |
| --- | --- | --- |
| 600 800 1000 1200 1200 (усиленная) 1600 1600 (усиленная) | Сварной Болтовой, сварной То же " Сварной Болтовой, сварной Сварной | ВП-3М ВП-3М ВП-80 ВП-80 ВП-170 ВУ-1,6 ВП-250 |

3. При проектировании свайных фундаментов сваи и сваи-оболочки должны быть рассчитаны по прочности и раскрытию трещин на нагрузки, передаваемые на сваю или сваю-оболочку в строительный и эксплуатационный периоды. При этом допустимую ширину раскрытия трещин принимают в соответствии с требованиями СНиП II-21-75.

Допускается увеличивать поперечное сечение продольной арматуры, если это требуется по расчету. При этом в конце обозначения марки сваи или сваи-оболочки добавляют строчную букву "у" (усиленная) и в заказной спецификации дополнительно указывают класс, диаметр и число стержней продольной арматуры.

4. При проверке свай и свай-оболочек по прочности и раскрытию трещин до  = 0,2 мм на внецентренное сжатие от эксплуатационных нагрузок М и N допускается пользоваться графиками, приведенными на черт. 1 - 10 настоящего приложения.

На графиках приняты обозначения: N - нормальная сила, тс, и М - изгибающий момент, относительно оси сваи или сваи-оболочки, т×см, передаваемые на сваю или сваю-оболочку при эксплуатации здания или сооружения. Предполагается, что свая или свая-оболочка по всей длине находится в грунте и ее продольный изгиб не учитывают.

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт. 1

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт. 2

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт. 3

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (болтовой стык)

Черт. 4

Сваи-оболочки  диаметром 1000, 1200, 1600 мм.

Бетон М400 (болтовой стык)

Черт. 5

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт. 6

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт. 7

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт. 8

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (сварной стык)

Черт. 9

Сваи-оболочки  диаметром 1000, 1200, 1600 мм.

Бетон М400 (сварной стык)

Черт. 10

5. После выбора длины и диаметра сваи или сваи-оболочки (по геологическим условиям) устанавливают класс, диаметр и число стержней продольной арматуры в соответствии с настоящим стандартом.

6. Если точка с координатами М и N лежит ниже кривой, соответствующей принятому армированию сваи или сваи-оболочки, то выбранная свая или свая-оболочка удовлетворяет расчету по прочности и раскрытию трещин на эксплуатационные нагрузки М и N, если точка лежит выше - не удовлетворяет.

Секции свай без наконечника или сваи-оболочки

Секции свай с наконечником

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами болтовых стыков

Армирование секций свай с элементами болтовых стыков и с наконечником

Арматурный каркас К6-40б-12-160б

Арматурный каркас К8-40бн-К12-80бн

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами сварных стыков

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами сварных стыков и с наконечниками

Арматурный каркас К6-40св -К18-60св

Арматурный каркас К8-40свн - К18-60свн

Арматурный каркас К6-80св-К12-160св, КУ6-120св-КУ12-120св, КУ6-160св-КУ12-160св

Арматурный каркас К8-80свн-К12-80свн

Наконечники Н40-Н80

Каркасы КН40К-Н80

Элемент болтового стыка

Элемент сварного стыка

Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами болтовых стыков

Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами сварных стыков

Болтовой стык

Сварной стык

Черт. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (болтовой стык)

Сваи-оболочки диаметром 1000, 1200, 1600 мм. Бетон М400 (болтовой стык)

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (сварной стык)

Сваи-оболочки диаметром 1000, 1200, 1600 мм. Бетон М400 (сварной стык)