ГОСТ 30340-95

УДК 691.328.5-417.5:006.354                                                  Группа Ж14

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ

Технические условия

Asbestos-cement corrugated sheets.

Spesifications

ОКС 91.100.40       ОКСТУ 5781

Дата введения 1996-09-01

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН Акционерным обществом “Стромкомпозит” Российской Федерации

ВНЕСЕН  Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Республика Узбекистан | Госстрой Азербайджанской Республики Госупрархитектуры Республики Армения Минстрой Республики Казахстан Госстрой Киргизской Республики Минархстрой Республики Молдова Минстрой России Госстрой Республики Таджикистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 22 февраля 1996 г.* № 18-12

___________

* С поправкой, опубликованной в ИУС N 4 1997 г.

4  ВЗАМЕН  ГОСТ  20430-84  и  ГОСТ  16233-77

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные волнистые  листы (далее - листы) и детали к ним, предназначенные для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений.

Стандарт устанавливает обязательные требования, изложенные в разделах 6, 7, подразделах 4.2, 4.3, 8.2, пунктах 3.2, 3.4 - 3.7, 4.1.2 - 4.1.4, 4.4.2, 8.1.3 - 8.1.5.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ  3282-74  Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.  Технические условия

ГОСТ  3560-73  Лента стальная упаковочная.  Технические условия

ГОСТ  8747-88  Изделия асбестоцементные листовые.  Методы испытаний

ГОСТ  10198-91  Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг.  Общие технические условия

ГОСТ  14192-77  Маркировка грузов

ГОСТ  15846-79  Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы.  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ  22235-76  Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм.  Общие требования по обеспечению  сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ  30244-94 Материалы строительные.  Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30301-95  Изделия асбестоцементные. Правила приемки

3 ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

3.1 По форме поперечного сечения (профилю, рисунок 1) листы изготавливают двух видов, определяемых высотой и шагом волны;  обозначение профиля листа -  40/150;  54/200, где в числителе указана высота, а в знаменателе -  шаг волны в миллиметрах.

Рисунок 1  -  Форма поперечного сечения волнистого листа

3.2  Основные размеры листов должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

В миллиметрах

| Наименование размера | Номин. размер листов профиля |  | Пред. откл. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40/150 | 54/200 |  |
| Длина L Ширина В - 6 - волнового листа - 7 - волнового листа - 8 - волнового листа Толщина t Высота волны: - рядовой h - перекрывающей h (1) - перекрываемой h(2)* Ширина перекрывающей кромки b(1) Ширина перекрываемой кромки b(2) Шаг волны S* | 1750 - 980 1130 5,8 40 40 32 43 37 150 | 1750 1125 - - 6,0; 7,5 54 54 45 60 65 200 | ±15 + 10 - 5 + 1,0 - 0,3 + 4 - 3 + 4 - 5 + 4 - 6 ±7 - - |
| ____________ * Размеры приведены как справочные и не являются браковочными. |  |  |  |

3.3   Форма  деталей  и  их сокращенное обозначение приведены на рисунках 2 - 5 и в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование детали | Сокращенное обозначение детали к листам профиля |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40/150 | 54/200 |
| Коньковая перекрываемая Коньковая перекрывающая Упрощенная коньковая перекрываемая Упрощенная коньковая перекрывающая Равнобокая угловая Лотковая | КС - 1 КС - 2 УКС - 1 УКС - 2 РС ЛС | КУ - 1 КУ - 2 УКУ - 1 УКУ - 2 РУ ЛУ |

Рисунок 2  -  Коньковые детали

Рисунок 3  -  Упрощенные коньковые детали

Рисунок  4  -  Равнобокая угловая деталь

Рисунок 5  -  Лотковая деталь

3.4  Основные размеры деталей должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3

В миллиметрах

| Сокращенное обозначение детали | Длина L ±10 | Ширина В ±10 | Толщина t + 1,0 - 0,3 | Высота рядовой волны h ±3 | Высота пере- крывающей волны h(1) ±3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КС - 1 |  | 380 |  |  |  |
| КС - 2 | 1130 | 385 | 7,5 | 40 | 46 |
| УКС - 1 |  |  |  |  |  |
| УКС - 2 |  | 330 | 5,8 | - | - |
| РС |  | 300 |  |  |  |
| ЛС | 1750 | 405 |  |  |  |
| КУ - 1 |  | 380 |  |  |  |
| КУ - 2 | 1125 | 385 |  | 54 | 60 |
| УКУ - 1 |  | 440 |  |  |  |
| УКУ - 2 | 1310 | 445 | 7,5 | - | - |
| РУ |  | 300 |  |  |  |
| ЛУ | 1750 | 405 |  |  |  |

3.5  Листы и лотковые детали должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 15 мм.

3.6 Продольные кромки листов, лотковых и равнобоких угловых деталей должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности не должно быть более 10 мм.

3.7  Условное обозначение листов и деталей должно состоять из:

-  обозначения профиля листа, сокращенного обозначения детали;

-  числа волн (только для листов профиля 40/150);

-  толщины (только для листов профиля 54/200);

-  обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

1  Лист профиля 40/150  восьмиволновый:

40/150  -  8 ГОСТ  30340 - 95

2 Лист профиля 54/200 толщиной 7,5 мм:

54/200  -  7,5  ГОСТ  30340 - 95

3 Деталь упрощенная коньковая перекрывающая к листам профиля 54/200:

УКУ -2 ГОСТ 30340 -95

3.8  Справочная масса листов и деталей приведена в приложении А.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Листы и детали должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием -изготовителем.

4.1  Внешний вид

4.1.1  Листы и детали могут выпускаться окрашенными и неокрашенными.

4.1.2  Листы и детали не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин.

Допускаются малозначительные дефекты:

-  отдельные сдиры протяженностью в любом направлении не более 100 мм;

-  отдельные щербины с одной стороны листа (детали) размером не более 15 мм в направлении, перпендикулярном кромке изделия. Общая величина щербин, измеренная вдоль кромки изделия, не должна превышать 60 мм;

-  отдельные поверхностные разрывы длиной не более 100 мм и шириной 2 мм.

Суммарное число малозначительных дефектов на одном листе (детали) в любой комбинации не должно быть более трех, а число листов (деталей) с такими дефектами в выборке не должно быть более одной трети ее объема*.

___________

* С поправкой, опубликованной в ИУС N 4 1997 г.

4.1.3 Цвет окрашенных листов и деталей и интенсивность их окраски должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным предприятием-изготовителем.

4.1.4  Поверхность листов и деталей должна быть равномерно окрашенной, без высолов и пятен, видимых на расстоянии 10 м.

4.2   Физико-механические показатели

4.2.1  Физико-механические показатели листов и деталей должны соответствовать указанным в таблице 4.

Таблица 4

|  | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для листов профиля |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | 54/200 толщиной, мм |  |  |  | для |
| показателя | 40/150 | 6,0 | 7,5 | деталей |  |  |
| Сосредоточенная штамповая нагрузка кН (кгс), не менее | 1,5 (150) |  | 2,2 (220) | - |  |  |
| Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/кв. см), не менее | 16,0 (160) | 16,5 (165) | 19,0 (190) | 16,0 (160) |  |  |
| Плотность, г/куб. см, не менее | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,60 |  |  |
| Ударная вязкость, кДж/кв. м (кгс см/ кв. см), не менее | 1,5 (1,5) |  | 1,6(1,6) | 1,5 (1,5) |  |  |
| Водонепроницаемость, ч, не менее | 24 |  |  |  | - |  |
| Морозостойкость: - число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения | 25 |  | 50 | 25 |  |  |
| - остаточная прочность, %, не менее | 90 |  |  |  |  |  |

4.2.2 Окрашенная поверхность листов и деталей должна быть устойчива к  истиранию. Прочность цветного покрытия, измеряемая количеством израсходованного при истирании кварцевого песка, должна быть не менее 3 кг.

4.3  Маркировка

4.3.1 На лицевой поверхности перекрываемой части листов и деталей должны быть нанесены:

-  товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;

- обозначение профиля листа (сокращенное обозначение детали), а на листах профиля 54/200 также толщина;

-  номер партии.

4.3.2  Качество маркировки должно быть таким, чтобы исключалась возможность оспорить ее содержание.

4.4   Упаковка

4.4.1  Листы и детали поставляют без упаковки.

4.4.2  В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы листы и детали должны поставляться в упакованном виде или в специализированных кассетах, а также, по согласованию с МПС, в универсальных крупнотоннажных контейнерах. Тара и упаковка -  по ГОСТ 15846.

5 ПОЖАРНО -ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Асбестоцементные волнистые листы и детали к ним относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Каждая партия листов и деталей должна быть принята службой технического контроля предприятия -изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

6.2  Правила приемки -  по ГОСТ 30301  со следующим дополнением.  Партию листов (деталей) принимают, если при проведении приемосдаточных испытаний по прочности на истирание цветного покрытия и состоянию окрашенной поверхности каждое изделие, отобранное для контроля, удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.

6.3  При приемочном контроле предприятие-изготовитель может проводить приемосдаточные испытания по показателю испытательной планочной нагрузки вместо сосредоточенной штамповой нагрузки.

Значения испытательной планочной нагрузки приведены в приложении Б.

6.4 При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем порядок отбора листов и деталей, число отбираемых изделий (объем выборки) и оценка результатов контроля  - по  ГОСТ 30301.

6.5 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставку листов и деталей документом о качестве, в котором указывают:

-  наименование и адрес предприятия - изготовителя;

-  условное обозначение листов (деталей);

-  номер партии и дату изготовления;

-  количество листов и деталей каждой партии в поставке;

-  результаты испытаний каждой партии;

-  обозначение настоящего стандарта.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1  Методы контроля  -  по ГОСТ 8747 и настоящему стандарту.

7.2  Длину деталей измеряют следующим образом:

-  коньковых и упрощенных коньковых деталей  -  вдоль оси раструбной части;

-  равнобокой угловой детали  -  вдоль одной из боковых кромок;

-  лотковой детали  -  вдоль оси детали.

7.3 Ширину коньковых и упрощенных коньковых деталей измеряют один раз посередине детали с использованием прямоугольных упоров; ширину равнобокой угловой детали и лотковой детали  -   у обеих торцевых кромок на расстоянии 30 - 50  мм  от кромки.

Каждое измерение должно быть в пределах допускаемых отклонений.

7.4. Высоту каждой рядовой волны и перекрывающей волны коньковых деталей измеряют с торцевой стороны волнистой части.

7.5  Испытание сосредоточенной штамповой нагрузкой следует проводить для листов:

-  профиля 40/150  -  по схеме с двумя пролетами с расстоянием между опорами  l, равным (750±5) мм в осях;

-  профиля 54/200  -  по схеме с одним пролетом с расстоянием между опорами  l,  равным (1500±5) мм в осях.

7.6 Величина предела прочности при изгибе отдельного образца не должна быть ниже нормативной, указанной в таблице 4, более чем на 10%.

При испытании прочности листов испытательной планочной нагрузкой листы следует испытывать по схеме в соответствии с чертежом 12  ГОСТ  8747.

7.7 При определении ударной вязкости необходимо использовать, в зависимости от вида детали, прокладки, маятник и пояс шкалы копра в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| Сокращенное обозначение детали | Номинальная толщина детали, мм | Пояс шкалы копра | Толщина металлических прокладок под опорами копра, мм ±0,3 | Масса маятника, г ±2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС - 1 КС -2 |  |  | 17 |  |
| КУ - 1 КУ - 2 | 7,5 | Б | 14 | 291 |
| УКС - 1 УКС - 2 | 5,8 | А | 9 | 163 |
| УКУ - 1 УКУ - 2 | 7,5 | Б | 8 | 291 |
| РС | 5,8 | А | 9 | 163 |
| РУ | 7,5 | Б | 8 | 291 |
| ЛС | 5,8 | А | 9 | 163 |
| ЛУ | 7,5 | Б | 8 | 291 |

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1  Транспортирование

8.1.1 Транспортирование листов и деталей производится транспортом любого вида с соблюдением Правил перевозок грузов, установленных для транспорта данного вида, и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке.

Транспортирование листов и деталей железнодорожным транспортом производится на платформах, в полувагонах и крытых вагонах. При этом их размещение и крепление должно производиться в соответствии с ГОСТ 22235 и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС.

8.1.2  Транспортирование листов и деталей осуществляют в пакетированном виде:

-  в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;

-  в деревянных решетчатых ящиках по ГОСТ 10198;

-  в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревянных подкладок или поддонов. В качестве обвязок применяют стальную ленту по ГОСТ 3560 или проволоку по ГОСТ  3282. Количество обвязок, их сечение, размеры подкладок и поддонов устанавливаются соответствующими нормативными документами.

8.1.3  Габаритные размеры пакетов не должны превышать по длине 1950 мм, по ширине 1350 мм, по высоте 1880 мм; масса пакета не должна быть более 5000 кг.

8.1.4 Транспортные пакеты должны быть маркированы в соответствии с ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных  и информационных подписей, выполненных на самом пакете или ярлыке, надежно прикрепляемом к пакету.

8.1.5 Допускается транспортировать листы стопами в непакетированном виде в крытых железнодорожных вагонах и автомобилях.

При погрузке в крытые железнодорожные вагоны число листов в штабеле, состоящем из одной или более стоп, не должно превышать:

| 165 шт. 150 шт. 130 шт. | - для листов профиля “ “ “ “ “ “ | 40/150; 54/200 толщиной 6,0 мм; 54/200 “ 7,5 мм. |
| --- | --- | --- |

8.2 Хранение

8.2.1 Хранение листов и деталей у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции.

8.2.2  Транспортные пакеты при хранении у потребителя могут быть установлены друг на друга в штабели.

Стопы непакетированных листов должны храниться у потребителя на поддонах (подкладках). Стопы вместе с поддонами (подкладками) могут быть установлены друг на друга в штабели.

8.2.3  Установка транспортных пакетов или стоп с поддонами (подкладками) друг на друга должна осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна превышать 3,5 м, а из стоп -  2,5 мм.

8.2.4   При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других  работах не допускаются удары по листам и деталям и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления (прокладки, исключающие возможность повреждения изделий.

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1. При применении листов и деталей следует руководствоваться проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

9.2. Назначение листов и деталей приведено в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

| Вид листа | Назначение листа |
| --- | --- |
| 40/150 8 - волновый 40/150 7 - волновый | Устройство чердачных кровель и стеновых ограждений жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий |
| 54/200 толщиной 6,0 мм | Устройство чердачных кровель и стеновых ограждений жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий |
| 54/200 толщиной 7,5 мм | Устройство бесчердачных кровель и стеновых ограждений производственных зданий и сооружений |

Таблица 7

| Сокращенное обозначение детали | Назначение детали |
| --- | --- |
| КС-1, КС-2, КУ-1, КУ-2, УКС-1, УКС-2, УКУ-1, УКУ-2 | Устройство коньков |
| РС, РУ | Обрамление выступов над кровлей и углов стен |
| ЛС, ЛУ | Устройство ендов и деформационных швов покрытий и стен |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

СПРАВОЧНАЯ МАССА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

Таблица А.1 -  Справочная масса листов

| Вид листа | Масса, кг |
| --- | --- |
| 40/150 7 - волновый 40/150 8 - волновый 54/200 толщиной 6,0 мм 54/200 толщиной 7,5 мм | 23,2 26,1 26,0 35,0 |

Таблица А.2 -  Справочная масса деталей

| Сокращенное обозначение детали | Масса, кг |
| --- | --- |
| КС-1, КС-2, КУ-1, КУ-2 УКС-1, УКС-2 УКУ - 1 УКУ - 2 РС РУ ЛС ЛУ | 8,0 4,9 7,5 7,4 14,3 14,7 8,0 11,4 |

Примечание  -  Значения массы листов и деталей получены расчетным путем, исходя из влажности 12%, являются ориентировочными и не могут быть использованы в качестве нормативных.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛАНОЧНОЙ НАГРУЗКИ

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ

Таблица Б.1

| Профиль листа | Ширина, мм | Толщина, мм | Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 40/150 40/150 54/200 54/200 | 980 1130 1125 1125 | 5,8 5,8 6,0 7,5 | 2,60 (260) 3,00 (300) 4,90 (490) 5,25 (525) |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 - Форма поперечного сечения волнистого листа

Рисунок 2 - Коньковые детали

Рисунок 3 - Упрощенные коньковые детали

Рисунок 4 - Равнобокая угловая деталь

Рисунок 5 - Лотковая деталь

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5 ПОЖАРНО -ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное). СПРАВОЧНАЯ МАССА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). ЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛАНОЧНОЙ НАГРУЗКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ